### D  R  Y   -   C  E  L  L®

Způsob, jak velmi rychle a velmi levně zajistit vysušení  mokrých, nebo zamáčených  prostor po povodních nebo jiných nehodách.

DRY-CELL je velmi kompaktní hmota na bázi papírového vlákna. Tato technologie je převzatá z USA, kde mají s využitím celulózy zkušenosti od roku 1870. Společnost ELTECO spol. s r.o. vyrábí z celulózového vlákna celou řadu výrobků : tepelnou izolaci TEMPELAN®, akustickou izolaci INTELAN® a hydro absorpční hmotu DRY-CELL®.

Díky obrovské schopnosti vázat vodu DRY-CELL zajistí velmi rychlé a účinné vysušení požadovaného místa nebo prostoru.

P o u ž i t í

- DRY-CELL® je schopen efektivně pohltit – absorbovat 8 – 9 litrů vody na jeden kilogram hmoty

- DRY-CELL®  má schopnost, díky své buněčné struktuře, pohlcenou vodu držet, takže vysoušení je velmi rychlé a efektivní

- po použití je možné hmotu nechat vysušit a dle možností použít opakovaně

- do míst, která jsou zaplavená vodou kdy čerpání vody je již technicky velmi obtížné a vysoušení hadry velmi zdlouhavé, se nasype požadované množství hmoty DRY-CELL® a rozhrne se do rovnoměrné vrstvy

- DRY-CELL® velmi rychle pohltí vodu, čímž proces vysoušení velmi zrychluje

- celý proces se opakuje do dosažení požadovaného stavu

Technické parametry

- DRY-CELL® – 1 kg pohltí během krátké doby – několika minut 8–9 litrů vody

- DRY-CELL® se nanáší na jakýkoliv povrch ve vrstvě úměrné požadované absorpční schopnosti – př.vrstva  5 cm – tj.cca 3 kg DRY-CELL® je schopná pohltit na 1 m2  24 až 27 litrů vody – to je vrstva vody 24 – 27 mm.

- DRY-CELL® je nutné po nasáknutí vodou z daného prostoru odstranit, aby se mohlo pokračovat ve vysoušení opakovaným nanášením suché hmoty.

- obvykle stačí proces opakovat 2x. Při posledním nanesení hmoty je dobré nechat DRY-CELL® působit déle, aby v maximální míře nasákl vodu a tím bylo umožněno rychlé a efektivní dosušení standardními způsoby

- DRY-CELL® je schopen pohltit i oleje, jedy a jiné kapaliny. Likvidace takto kontaminované hmoty je pak závislá na typu kontaminace.

- DRY-CELL® je zdravotně a ekologicky naprosto nezávadná hmota, bez negativních vlivů na životní prostředí.

- po použití je možné DRY-CELL® navézt na jakoukoliv skládku, nebo kompost, kde se rozpadne. Pokud je smíchán s bahnem nebo zeminou, je možné ho použít na zahrádce jako hmotu zvyšující vlhkost záhonu . .

- DRY-CELL® je dodáván v PE pytlích 15 kg nebo BIG-BAG 200 kg v souladu s obchodními podmínkami. DRY-CELL® je dodáván  za cenu :  11,70 Kč / kg + 22% DPH

Množstevní slevy dle obchodních podmínek firmy

ELTECO spol. s r.o.,  Vilová 22, 460 10 Liberec 10, Czech Republic

Provozovna Nová Ves 154, 463 31 Nová Ves

elteco@seznam.cz, www.elteco.d2.cz  Tel/fax  048 / 2725 344,  048 / 2820 511